复三新村614东侧辅房加固处理方案

通过对复三新村614东侧辅房实地勘察，发现该建筑物柱侧移和墙柱裂缝较为严重，经检测机构检测及相关单位研究讨论，需对该建筑进行加固处理，依照委托方提供的技术资料，我司建议采取如下加固方案：

- 柱侧向位移处理方案

从检测结果可以看出，二层2/A柱侧移超出极限值，需采取加固措施，2/C柱侧移在极限值以内，只需做简单粉刷处理。根据现场情况，建议采取外包钢加固砼柱法：

- 将原砼柱四周粉刷层全部铲除，柱表面凿毛；

- 如遇原砼柱内钢筋生锈严重时，需磨掉铁锈，涂上防锈漆；

- 在柱四周外包型钢，型钢需从基础起，厚度不宜小于6mm；

- 在型钢与砼柱之间，灌满环氧砂浆，使两者粘结为一体；

- 四周挂以钢丝网，选用直径不小于1.2mm，网眼尺寸为8mm的钢丝网，完成底层抹灰；

- 待底层七成干之后增设纤维网一道后，抹面层砂浆，浇水养护。

（类似建筑加固施工照片）

- 墙面裂缝处理方案

- 以裂缝为中心线，将裂缝两边各150mm的装饰砖及抹灰剔除，若砌体墙面开裂，还需将开裂的墙面凿开50mm；

- 将剔除的墙体表面的粘连的砂浆块等清理干净，淋水湿润墙体；

- 在墙体湿润的情况下，先刷一遍渗10%的结构胶水泥浆；若裂缝大于10mm时，需吊好裂缝底模，用“高强无收缩灌浆料”灌注好板缝，振捣密实，压平抹光，隔24h浇水养护，同时检查板缝底部；

- 挂300mm宽钢丝网，选用直径不小于1.2mm，网眼尺寸为8-10mm的钢丝网，完成底层抹灰，厚度大于3cm的修复部位需增加一层钢丝网；

- 待底层七成干之后增设纤维网一道后，抹面层砂浆，浇水养护，经以上方法处理完毕后进行墙面砖粘贴施工。

以上为我公司针对复三新村614东侧辅房出现的问题提出的处理方案，供委托方及住房业主研究讨论。

成都有巢工程勘察设计有限公司