外墙修缮工程方案工艺流程：

墙面铲至基层、清理冲洗，确保基层表面无松动的粉刷物，遇混凝土墙面刷界面剂一道，20mm厚1：3水泥砂浆（内掺5%防水剂）粉刷二遍成活，刮抗裂砂浆二层（内设耐碱玻璃纤维布），防水腻子找平，喷涂真石漆（弹性涂料）。

在门窗洞口四周施工时应注意保护，设置耐碱玻璃纤维布、锚固钉等措施。

真石漆施工前必须确保抗裂砂浆及水泥砂浆含水率符合规范要求。

遇冬季施工，需编制冬季施工专项方案，并严格按工艺流程组织施工，确保施工质量。粉刷作业阶段需做好相关保温及养护工作。

施工时做好安全生产、文明施工工作。